Image Name: Base(116)

Accelerating Voltage: 10.0 kV

Magnification: 7579

Net Counts

|  | C-K | N-K | F-K | Al-K | Si-K | S-K | Ti-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | 1300 | 0 | 10681 |  | 16813 | 11506 | 2440 | 439 |

Weight %

|  | C-K | N-K | F-K | Al-K | Si-K | S-K | Ti-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | 6.85 | 0.00 | 7.91 |  | 17.55 | 39.38 | 20.87 | 5.36 |

Weight % Error

|  | C-K | N-K | F-K | Al-K | Si-K | S-K | Ti-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | +/-1.51 | +/-0.00 | +/-0.13 |  | +/-0.24 | +/-0.60 | +/-1.06 | +/-0.66 |

Atom %

|  | C-K | N-K | F-K | Al-K | Si-K | S-K | Ti-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | 18.39 | 0.00 | 11.02 |  | 20.58 | 30.90 | 14.28 | 3.61 |

Formula

|  | C-K | N-K | F-K | Al-K | Si-K | S-K | Ti-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | N | F | Al |  | S | Ti | Mn | Fe |

Compound %

|  | C | N | F | Al | Si | S | Ti | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(116)_pt1 |  | 6.85 | 0.00 | 7.91 |  | 17.55 | 39.38 | 20.87 | 5.36 |

Net Counts

|  | C-K | Al-K | Si-K | S-K | Ca-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | 440 | 1531 | 2863 | 423 | 21 | 526 | 10219 |

Weight %

|  | C-K | Al-K | Si-K | S-K | Ca-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | 2.63 | 1.02 | 1.80 | 0.35 | 0.03 | 3.26 | 90.91 |

Weight % Error

|  | C-K | Al-K | Si-K | S-K | Ca-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | +/-0.36 | +/-0.11 | +/-0.11 | +/-0.07 | +/-0.08 | +/-0.38 | +/-1.81 |

Atom %

|  | C-K | Al-K | Si-K | S-K | Ca-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | 10.83 | 1.87 | 3.18 | 0.54 | 0.04 | 2.94 | 80.61 |

Formula

|  | C-K | Al-K | Si-K | S-K | Ca-K | Mn-K | Fe-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | C | Al | Si | S | Ca | Mn | Fe |

Compound %

|  | C | Al | Si | S | Ca | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(117)_pt1 | 2.63 | 1.02 | 1.80 | 0.35 | 0.03 | 3.26 | 90.91 |

Image Name: Base(118)

Accelerating Voltage: 10.0 kV

Magnification: 8000

Net Counts

|  | S-K | Ca-K | Mn-K | Se-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | 14061 | 37 | 3266 | 1787 |

Weight %

|  | S-K | Ca-K | Mn-K | Se-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | 33.51 | 0.17 | 62.16 | 4.17 |

Weight % Error

|  | S-K | Ca-K | Mn-K | Se-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | +/-0.46 | +/-0.15 | +/-1.48 | +/-0.26 |

Atom %

|  | S-K | Ca-K | Mn-K | Se-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | 46.79 | 0.19 | 50.66 | 2.36 |

Formula

|  | S-K | Ca-K | Mn-K | Se-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | S | Ca | Mn | Se |

Compound %

|  | S | Ca | Mn | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base(118)_pt1 | 33.51 | 0.17 | 62.16 | 4.17 |