200

| Steel | Beginning | End | % Bainite | HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Aus2 | 4d | 9d | 69 | 618 |
| S-9 | 2d | 5d | 79 | 690 |
| S-10 | 16h | 3d | 78 | 690 |

250

| Aus2 | 5h | 3/4d | 63 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-9 | 4h | 11h | 77 | 640 |
| S-10 | 1h | 8h | 76 | 640 |

300

| ## Aus2 | 2.5h | 1/2d | 55 | 420 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-9 | 1h | 5h | 66 | 490 |
| S-10 | 0.5h | 4h | 66 | 490 |

Sp9c

900oC 30 minutes      Dm

|  | VB(%) | HV | tS | tE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200oC | 87 | 660 | ~24h | ~46h |
| 250oC | 79 | 589 | 2h | 7h |
| 300oC | 75 | 500 | 30min | 3-4h |

1000oC 15 minutes    Dm

|  | VB(%) | HV | tS | tE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200oC | 79 | 690 | 2d | 5d |
| 250oC | 76 | 640 | 4h | 11h |
| 300oC | 67 | 490 | <1h | 5h |

Sp10

900oC 30 minutes      Dm

|  | VB(%) | HV | tS | tE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200oC | 83 | 650 | ~10h | ~48h |
| 250oC | 79 | 565 | ~ 1h | 7-9.5 h |
| 300oC | 63 | 500 | 30 min | 4h |

1000oC 15 minutes    Dm

|  | VB(%) | HV | tS | tE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200oC | 78 | 650 | < 16h | 3d |
| 250oC | 77 | 640 | < 1h | 8h |
| 300oC | 66 | 490 | <<1h | 2-5h |