1770k

C  wt.%(mol)		Al wt.%(mol)

Liquid		0.36(0.016)		1.96(0.039)

BCC		0.07(0.003)		2.23(0.045)

1685k

C  wt.%(mol)		Al wt.%(mol)

Liquid		1.37(0.060)		1.24(0.024)

BCC		0.25(0.011)		2.05(0.041)

1665k

C  wt.%(mol)		Al wt.%(mol)

FCC		0.48(0.022)		1.52(0.030)

BCC		0.27(0.012)		2.26(0.045)