Project 1

30/03/2012 10:15:10

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 1.64 | 7.99 | 57.14 | 7.18 | 9.09 | 8.67 | 8.28 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 5.43 | 7.82 | 58.94 | 6.92 | 10.59 | 4.96 | 5.34 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.82 | 7.67 | 48.96 | 8.01 | 7.57 | 13.71 | 13.26 | 100.00 |  |
| Spectrum 4 | Yes | 0.66 | 7.59 | 55.29 | 8.32 | 8.60 | 9.72 | 9.82 | 100.00 |  |
| Spectrum 5 | Yes | 0.29 | 8.49 | 55.72 | 6.72 | 8.75 | 10.20 | 9.83 | 100.00 |  |
| Spectrum 6 | Yes | 0.56 | 8.33 | 57.08 | 5.71 | 8.44 | 10.15 | 9.72 | 100.00 |  |
| Spectrum 7 | Yes | 0.50 | 7.65 | 64.45 | 10.24 | 10.15 | 3.94 | 3.06 | 100.00 |  |
| Mean |  | 1.42 | 7.93 | 56.80 | 7.59 | 9.03 | 8.76 | 8.47 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 1.82 | 0.35 | 4.62 | 1.45 | 1.04 | 3.34 | 3.35 |  |  |
| Max. |  | 5.43 | 8.49 | 64.45 | 10.24 | 10.59 | 13.71 | 13.26 |  |  |
| Min. |  | 0.29 | 7.59 | 48.96 | 5.71 | 7.57 | 3.94 | 3.06 |  |  |

All results in weight%