H

30/03/2012 10:15:10

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 1.64 | 7.99 | 57.14 | 7.18 | 9.09 | 8.67 | 8.28 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 5.43 | 7.82 | 58.94 | 6.92 | 10.59 | 4.96 | 5.34 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.82 | 7.67 | 48.96 | 8.01 | 7.57 | 13.71 | 13.26 | 100.00 |  |
| Spectrum 4 | Yes | 0.66 | 7.59 | 55.29 | 8.32 | 8.60 | 9.72 | 9.82 | 100.00 |  |
| Spectrum 5 | Yes | 0.29 | 8.49 | 55.72 | 6.72 | 8.75 | 10.20 | 9.83 | 100.00 |  |
| Spectrum 6 | Yes | 0.56 | 8.33 | 57.08 | 5.71 | 8.44 | 10.15 | 9.72 | 100.00 |  |
| Spectrum 7 | Yes | 0.50 | 7.65 | 64.45 | 10.24 | 10.15 | 3.94 | 3.06 | 100.00 |  |
| Mean |  | 1.42 | 7.93 | 56.80 | 7.59 | 9.03 | 8.76 | 8.47 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 1.82 | 0.35 | 4.62 | 1.45 | 1.04 | 3.34 | 3.35 |  |  |
| Max. |  | 5.43 | 8.49 | 64.45 | 10.24 | 10.59 | 13.71 | 13.26 |  |  |
| Min. |  | 0.29 | 7.59 | 48.96 | 5.71 | 7.57 | 3.94 | 3.06 |  |  |

All results in weight%

FA

30/03/2012 11:51:29

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 0.87 | 7.71 | 63.19 | 6.16 | 8.94 | 6.60 | 6.54 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 0.48 | 7.82 | 60.69 | 8.63 | 6.96 | 8.47 | 6.95 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.48 | 8.44 | 63.07 | 7.52 | 9.48 | 6.15 | 4.86 | 100.00 |  |
| Spectrum 4 | Yes | 1.11 | 8.43 | 67.58 | 8.04 | 8.90 | 3.49 | 2.44 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.73 | 8.10 | 63.63 | 7.59 | 8.57 | 6.18 | 5.20 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.31 | 0.39 | 2.87 | 1.05 | 1.11 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| Max. |  | 1.11 | 8.44 | 67.58 | 8.63 | 9.48 | 8.47 | 6.95 |  |  |
| Min. |  | 0.48 | 7.71 | 60.69 | 6.16 | 6.96 | 3.49 | 2.44 |  |  |

All results in weight%

FA

30/03/2012 11:54:16

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 0.62 | 7.12 | 53.48 | 8.88 | 7.61 | 11.24 | 11.06 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 0.54 | 7.46 | 65.44 | 8.48 | 9.34 | 5.09 | 3.65 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.35 | 9.34 | 65.30 | 8.12 | 10.24 | 3.07 | 3.58 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.50 | 7.97 | 61.40 | 8.49 | 9.06 | 6.47 | 6.10 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.14 | 1.20 | 6.86 | 0.38 | 1.34 | 4.25 | 4.30 |  |  |
| Max. |  | 0.62 | 9.34 | 65.44 | 8.88 | 10.24 | 11.24 | 11.06 |  |  |
| Min. |  | 0.35 | 7.12 | 53.48 | 8.12 | 7.61 | 3.07 | 3.58 |  |  |

All results in weight%