Project 1

01/05/2012 16:42:28

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Al | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 0.00 | 70.24 | 3.54 | 20.80 | 2.97 | 1.76 | 0.68 | 0.00 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 0.12 | 0.92 | 8.47 | 67.58 | 8.79 | 9.27 | 2.99 | 1.85 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.21 | 1.66 | 8.40 | 65.20 | 8.55 | 9.58 | 3.50 | 2.91 | 100.00 |  |
| Spectrum 4 | Yes | 0.22 | 0.94 | 8.50 | 65.34 | 8.63 | 9.34 | 3.89 | 3.15 | 100.00 |  |
| Spectrum 5 | Yes | 0.00 | 0.43 | 9.37 | 73.20 | 10.13 | 4.89 | 1.10 | 0.88 | 100.00 |  |
| Spectrum 6 | Yes | 0.26 | 0.47 | 8.63 | 65.83 | 8.52 | 9.61 | 3.55 | 3.14 | 100.00 |  |
| Spectrum 7 | Yes | 0.18 | 0.39 | 8.36 | 67.72 | 8.87 | 9.14 | 2.94 | 2.40 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.14 | 10.72 | 7.90 | 60.81 | 8.07 | 7.65 | 2.66 | 2.05 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.11 | 26.25 | 1.95 | 17.85 | 2.31 | 3.10 | 1.26 | 1.21 |  |  |
| Max. |  | 0.26 | 70.24 | 9.37 | 73.20 | 10.13 | 9.61 | 3.89 | 3.15 |  |  |
| Min. |  | 0.00 | 0.39 | 3.54 | 20.80 | 2.97 | 1.76 | 0.68 | 0.00 |  |  |

All results in weight%