Project 1

01/05/2012 16:54:19

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Al | Ti | Cr | Fe | Co | Ni | Mo | W | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 0.00 | 0.35 | 8.55 | 68.29 | 8.67 | 9.65 | 2.63 | 1.87 | 100.00 |  |
| Spectrum 2 | Yes | 0.00 | 0.42 | 9.23 | 68.68 | 9.56 | 8.67 | 1.98 | 1.46 | 100.00 |  |
| Spectrum 3 | Yes | 0.21 | 0.43 | 8.66 | 64.64 | 8.21 | 10.12 | 4.06 | 3.67 | 100.00 |  |
| Spectrum 4 | Yes | 0.32 | 0.48 | 8.78 | 65.67 | 8.49 | 9.50 | 3.65 | 3.11 | 100.00 |  |
| Spectrum 5 | Yes | 0.32 | 0.42 | 8.49 | 65.05 | 8.55 | 9.24 | 4.12 | 3.80 | 100.00 |  |
| Spectrum 6 | Yes | 0.31 | 0.47 | 8.48 | 64.93 | 8.44 | 9.96 | 3.87 | 3.54 | 100.00 |  |
| Spectrum 7 | Yes | 0.34 | 0.47 | 8.71 | 66.06 | 8.30 | 9.51 | 3.53 | 3.09 | 100.00 |  |
| Spectrum 8 | Yes | 0.27 | 0.39 | 8.45 | 64.38 | 8.29 | 9.57 | 4.45 | 4.19 | 100.00 |  |
| Spectrum 9 | Yes | 0.22 | 0.45 | 8.38 | 65.05 | 8.98 | 9.29 | 4.02 | 3.61 | 100.00 |  |
| Spectrum 10 | Yes | 0.27 | 0.41 | 8.58 | 64.85 | 8.66 | 9.81 | 3.79 | 3.62 | 100.00 |  |
| Spectrum 11 | Yes | 0.29 | 0.36 | 8.82 | 66.82 | 8.59 | 9.63 | 2.99 | 2.51 | 100.00 |  |
| Spectrum 12 | Yes | 0.34 | 0.37 | 8.82 | 65.70 | 8.71 | 9.77 | 3.40 | 2.91 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.24 | 0.42 | 8.66 | 65.84 | 8.62 | 9.56 | 3.54 | 3.12 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 1.41 | 0.36 | 0.38 | 0.70 | 0.82 |  |  |
| Max. |  | 0.34 | 0.48 | 9.23 | 68.68 | 9.56 | 10.12 | 4.45 | 4.19 |  |  |
| Min. |  | 0.00 | 0.35 | 8.38 | 64.38 | 8.21 | 8.67 | 1.98 | 1.46 |  |  |

All results in weight%