## Slide 1: Effects of crack
Chart: 2nd run, 7h charging
s2c2 | 0.0011256 | 0.0011471 | 0.0011282 | 0.0015025 | 0.0025739 | 0.0044567 | 0.0075113 | 0.012391 | 0.019022 | 0.026373 | 0.03297 | 0.038376 | 0.042409 | 0.046423 | 0.048879 | 0.048903 | 0.048926 | 0.047014 | 0.043409 | 0.039162 | 0.034691 | 0.029821 | 0.024509 | 0.019244 | 0.014409 | 0.010255 | 0.0072824 | 0.0051019 | 0.0034549 | 0.0023273 | 0.0016053 | 0.0011125 | 0.00069629 | 0.00050544 | 0.00031885 | 0.00018043 | 4.201e-05 | 3.1836e-05 | 5.2021e-05 | 4.3487e-05 | 4.4308e-06 | 0.00010437 | 4.8082e-05 | 1.28e-05 | 2.9867e-05 | 0.00011569 | 5.1692e-05 | 7.319e-05 | 5.3826e-05 | 0.00012718 | 0.00015442 | 0.00019102 | 0.00021317 | 0.00027914 | 0.00030195
Crack decreased the absorbed H amount at 2nd run
No clear effect at 1st run
2nd run (No retained austenite)
 single phase + trap1(GB), trap2(disl.), trap3(crack)
Chart: 1st, 7h charging

## Slide 2: Effects of crack
Chart: 2nd run, 7h charging, 2mm
s2c2 | 0.0011256 | 0.0011471 | 0.0011282 | 0.0015025 | 0.0025739 | 0.0044567 | 0.0075113 | 0.012391 | 0.019022 | 0.026373 | 0.03297 | 0.038376 | 0.042409 | 0.046423 | 0.048879 | 0.048903 | 0.048926 | 0.047014 | 0.043409 | 0.039162 | 0.034691 | 0.029821 | 0.024509 | 0.019244 | 0.014409 | 0.010255 | 0.0072824 | 0.0051019 | 0.0034549 | 0.0023273 | 0.0016053 | 0.0011125 | 0.00069629 | 0.00050544 | 0.00031885 | 0.00018043 | 4.201e-05 | 3.1836e-05 | 5.2021e-05 | 4.3487e-05 | 4.4308e-06 | 0.00010437 | 4.8082e-05 | 1.28e-05 | 2.9867e-05 | 0.00011569 | 5.1692e-05 | 7.319e-05 | 5.3826e-05 | 0.00012718 | 0.00015442 | 0.00019102 | 0.00021317 | 0.00027914 | 0.00030195
Chart: IF, 24h charging, 1mm
| 31.3 | 43.1 | 49.1 | 56.7 | 64.099999999999994 | 71.099999999999994 | 78.3 | 84.9 | 91.4 | 97.8 | 104.5 | 110.9 | 116.6 | 122.5 | 128.69999999999999 | 134.6 | 140.5 | 146.1 | 151.6 | 157.19999999999999 | 168.2 | 173.9 | 190.1 | 195.4 | 201.1 | 211.9 | 217.3 | 227.9 | 233.2 | 238.6
T,C
100_0 | 0.0024758 | 0.0022001 | 0.0023814 | 0.0041181 | 0.0055797 | 0.0067667 | 0.0075888 | 0.006855 | 0.0052985 | 0.0035594 | 0.0021863 | 0.0016357 | 0.0010856 | 0.00071861 | 0.00044264 | 0.00053229 | 0.00025565 | 0.00025429 | 0.00025271 | 0.00025113 | 0.00024819 | 0.00024616 | 0.00015086 | 0.0001495 | 0.00023848 | 0.00023555 | 0.00032678 | 0.00032249 | 0.00032114 | 0.00031933 | 0.00013211 | 0.00013031 | 0.00021883 | 0.00030894 | 0.0003977 | 0.00048758 | 0.000486 | 0.00057611 | 0.00057498 | 0.00057249 | 0.00057136 | 0.00066125 | 0.00066012 | 0.00065921 | 0.00074977 | 0.00084079
100_10 | 0.0047624 | 0.0049438 | 0.0069544 | 0.01052 | 0.013354 | 0.014633 | 0.014357 | 0.012526 | 0.010146 | 0.0074923 | 0.0053873 | 0.0038308 | 0.0027317 | 0.0016328 | 0.001082 | 0.00080623 | 0.00071364 | 0.00034688 | 0.00025452 | 0.00016147 | 0.00034214 | 0.00024797 | 0.00024571 | 0.00024277 | 0.00024074 | 0.00023848 | 0.00023555 | 0.00023284 | 0.00013844 | 0.00013369 | 0.00040673 | 0.00040515 | 0.00040334 | 0.00040063 | 0.00049142 | 0.00048961 | 0.00048713 | 0.00048329 | 0.00048148 | 0.000479 | 0.0006608 | 0.00056775 | 0.00065808 | 0.00084033
100_20 | 0.0077809 | 0.0077791 | 0.0078692 | 0.012075 | 0.017104 | 0.019846 | 0.020576 | 0.018928 | 0.015726 | 0.012614 | 0.0095034 | 0.0069408 | 0.0049268 | 0.0034623 | 0.0021798 | 0.0017209 | 0.0015368 | 0.0010781 | 0.00080239 | 0.00052642 | 0.00034169 | 0.00034056 | 0.00033988 | 0.00033762 | 0.00033627 | 0.00033424 | 0.00033311 | 0.00033175 | 0.00014612 | 5.2394e-05 | 4.9684e-05 | 0.00023103 | 0.00013686 | 0.00022538 | 0.00031504 | 0.00058559 | 0.00067525 | 0.00049029 | 0.00048735 | 0.00048555 | 0.00048238 | 0.0006635 | 0.00057023 | 0.00056843 | 0.00065831 | 0.00084033
Chart: TRIP, 6h charging, 1mm
| 21.2 | 31.3 | 43.1 | 49.1 | 56.7 | 68.508499999999998 | 74.103000000000009 | 79.697500000000005 | 85.292000000000002 | 90.886499999999998 | 96.481000000000009 | 102.07550000000001 | 107.67 | 113.2645 | 118.85900000000001 | 124.45349999999999 | 130.048 | 135.64250000000001 | 141.23699999999999 | 146.83150000000001 | 152.42600000000002 | 158.0205 | 163.61500000000001 | 169.20949999999999 | 174.804 | 180.39850000000001 | 185.99299999999999 | 191.58750000000001 | 197.18200000000002 | 202.7765 | 208.37099999999998 | 213.96550000000002 | 219.56 | 225.15450000000001 | 230.74900000000002 | 236.34350000000001 | 241.93799999999999 | 247.53250000000003 | 253.12699999999998 | 258.72149999999999 | 264.31600000000003 | 269.91049999999996 | 275.505 | 281.09950000000003 | 286.69399999999996 | 292.2885 | 297.88299999999998 | 303.47750000000002 | 309.072 | 314.66649999999998 | 320.26100000000002 | 325.85550000000001 | 331.45 | 337.04450000000003 | 342.63900000000001
620_6h | 0.0018993 | 0.0017731 | 0.0017081 | 0.0016394 | 0.0016389 | 0.001703 | 0.0019453 | 0.0029567 | 0.0058433 | 0.0094363 | 0.015031 | 0.02268 | 0.030941 | 0.038803 | 0.044898 | 0.047674 | 0.05045 | 0.049768 | 0.047691 | 0.044394 | 0.040458 | 0.035758 | 0.031073 | 0.026144 | 0.021305 | 0.016741 | 0.012547 | 0.009136 | 0.0060145 | 0.0037165 | 0.0019109 | 0.0012922 | 0.0009246 | 0.00064425 | 0.00046508 | 0.0011298 | 0.00028081 | 0.0002395 | 0.00017777 | 0.0002163 | 0.00019773 | 0.00028685 | 0.00010211 | 0.00018845 | 0.00021398 | 0.00020794 | 0.00012532 | 0.00018659 | 0.00021815 | 0.0002836 | 0.00025668 | 0.00037179 | 0.00040567 | 0.00043352 | 0.00058623
660_6h | 0.0016605 | 0.0015142 | 0.0014852 | 0.0015541 | 0.0020495 | 0.0031269 | 0.0054546 | 0.0080911 | 0.010908 | 0.014377 | 0.019687 | 0.028006 | 0.038345 | 0.048434 | 0.056039 | 0.058796 | 0.059908 | 0.056833 | 0.052011 | 0.04533 | 0.037877 | 0.029953 | 0.022613 | 0.016669 | 0.010726 | 0.0066522 | 0.0035219 | 0.001855 | 0.0012069 | 0.00082876 | 0.00059338 | 0.00034962 | 0.00029546 | 0.00027871 | 0.00019057 | 0.00020042 | 0.00021027 | 0.00022652 | 0.00029176 | 0.00035701 | 0.0002275 | 0.0005461 | 0.0007022 | 0.00016595 | 0.00025754 | 0.00031072 | 0.00026936 | 0.00022849 | 0.00027576 | 0.00023735 | 0.00028068 | 0.00035012 | 0.00031318 | 0.00031565 | 0.00037917
700_6h | 0.005363 | 0.0057941 | 0.0075441 | 0.00932 | 0.010378 | 0.011149 | 0.013942 | 0.023178 | 0.035388 | 0.053385 | 0.078462 | 0.09851 | 0.10613 | 0.097009 | 0.083634 | 0.064565 | 0.046701 | 0.03161 | 0.020236 | 0.011959 | 0.0067575 | 0.0032399 | 0.0017384 | 0.0011751 | 0.0007904 | 0.00063993 | 0.00041008 | 0.00040071 | 0.00025299 | 0.00025851 | 0.00028166 | 0.00024252 | 0.00018244 | 0.00019319 | 0.00020394 | 0.00021882 | 0.00033126 | 0.00017417 | 0.00023811 | 0.0003511 | 0.00022268 | 0.00028441 | 0.00018299 | 0.0001874 | 0.00030425 | 0.00027229 | 0.00022488 | 0.00031803 | 0.00031197 | 0.00029103 | 0.00031032 | 0.00035882 | 0.00038914

## Slide 3
Trap1 (GB)
- mp size : 0.6 μm
- trap density : 1.65e25
2.49e24 x 120/0.6 = 4.98e26
- binding energy : 50 kJ/mol
Trap2 (disl.)
- disl. density : 1e13 m-2
- trap density : 6.73e23
4.25e24 x 1/6.31= 6.73e23
- binding energy : 47 kJ/mol
Effects of crack
Trap3 (crack)
- trap density : 5.5e24 m-3
- binding energy : 300 kJ/mol
Chart: Temperature, C
| 21.2 | 31.3 | 43.1 | 49.1 | 56.7 | 64.099999999999994 | 71.099999999999994 | 78.3 | 84.9 | 91.4 | 97.8 | 104.5 | 110.9 | 116.6 | 122.5 | 128.69999999999999 | 134.6 | 140.5 | 146.1 | 151.6 | 157.19999999999999 | 162.9 | 168.2 | 173.9 | 179.5 | 185 | 190.1 | 195.4 | 201.1 | 206.5 | 211.9 | 217.3 | 222.7 | 227.9 | 233.2 | 238.6 | 243.9 | 248.9 | 254.3 | 259.3 | 264.8 | 269.8 | 275.3 | 280.3 | 285.39999999999998 | 290.60000000000002 | 295.60000000000002 | 301 | 305.89999999999998 | 311.39999999999998 | 316.5 | 321.8 | 326.89999999999998 | 332.3 | 337.1 | 342.5 | 348.14129032258103 | 353.38137096774199 | 358.62145161290402 | 363.86153225806498 | 369.101612903226 | 374.34169354838701 | 379.58177419354899 | 384.82185483871001 | 390.06193548387103 | 395.30201612903301 | 400.54209677419402 | 405.78217741935498 | 411.02225806451702 | 416.26233870967798 | 421.50241935483899 | 426.74250000000001 | 431.98258064516199 | 437.222661290323 | 442.46274193548402 | 447.702822580646
s2c2 | 0.0011256 | 0.0011471 | 0.0011282 | 0.0015025 | 0.0025739 | 0.0044567 | 0.0075113 | 0.012391 | 0.019022 | 0.026373 | 0.03297 | 0.038376 | 0.042409 | 0.046423 | 0.048879 | 0.048903 | 0.048926 | 0.047014 | 0.043409 | 0.039162 | 0.034691 | 0.029821 | 0.024509 | 0.019244 | 0.014409 | 0.010255 | 0.0072824 | 0.0051019 | 0.0034549 | 0.0023273 | 0.0016053 | 0.0011125 | 0.00069629 | 0.00050544 | 0.00031885 | 0.00018043 | 4.201e-05 | 3.1836e-05 | 5.2021e-05 | 4.3487e-05 | 4.4308e-06 | 0.00010437 | 4.8082e-05 | 1.28e-05 | 2.9867e-05 | 0.00011569 | 5.1692e-05 | 7.319e-05 | 5.3826e-05 | 0.00012718 | 0.00015442 | 0.00019102 | 0.00021317 | 0.00027914 | 0.00030195
s3mpc2 | 0.00083015 | 0.00089671 | 0.00086883 | 0.0010239 | 0.0016256 | 0.0029787 | 0.0048834 | 0.0074216 | 0.010633 | 0.014163 | 0.018385 | 0.022753 | 0.02688 | 0.030304 | 0.032962 | 0.034433 | 0.035765 | 0.034621 | 0.032974 | 0.030284 | 0.026622 | 0.022157 | 0.017399 | 0.012917 | 0.0092529 | 0.00643 | 0.0043292 | 0.0029349 | 0.0019548 | 0.00132 | 0.00094582 | 0.00056159 | 0.00032055 | 0.00015956 | 0.00010001 | 6.7456e-05 | 2.5363e-05 | 8.1127e-05 | 2.6083e-05 | 0.00011081 | 7.0334e-05 | 6.5657e-05 | 7.3212e-05 | 0.00015164 | 8.7602e-05 | 5.8641e-05 | 9.048e-05 | 5.8641e-05 | 0.00012178 | 0.00010739 | 0.00011369 | 0.00013887 | 0.00017359 | 0.00022287 | 0.00027414 | 0.00028718
simul_c2 | 0.0076667 | 0.0056667 | 0.0076667 | 0.01 | 0.012667 | 0.015333 | 0.018667 | 0.021667 | 0.025 | 0.028333 | 0.031333 | 0.034333 | 0.037333 | 0.040333 | 0.042667 | 0.045 | 0.046667 | 0.048667 | 0.05 | 0.050333 | 0.051 | 0.050333 | 0.049367 | 0.047733 | 0.0453 | 0.042233 | 0.0385 | 0.0342 | 0.029467 | 0.024467 | 0.019467 | 0.014663 | 0.01042 | 0.0068733 | 0.0041633 | 0.0022847 | 0.0011203 | 0.00048367 | 0.0001808 | 5.766e-05 | 1.543e-05 | 3.4053e-06 | 6.08e-07 | 8.6273e-08 | 9.5357e-09 | 8.045e-10 | 5.0746e-11 | 2.3411e-12 | 7.7332e-14 | 1.6621e-15 | 4.8233e-17 | 4.1867e-17 | 7.6667e-19 | 0 | 1.4803e-16
simul_mpc2 | 0.0066667 | 0.005 | 0.0066667 | 0.0083333 | 0.010333 | 0.012667 | 0.014667 | 0.016667 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024667 | 0.026333 | 0.027667 | 0.03 | 0.032333 | 0.034667 | 0.037 | 0.039667 | 0.041667 | 0.042667 | 0.043667 | 0.043667 | 0.042667 | 0.041333 | 0.038667 | 0.035667 | 0.032 | 0.027333 | 0.023333 | 0.018333 | 0.013667 | 0.01 | 0.0066667 | 0.0036667 | 0.0023333 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0.42167

## Slide 4
Effects of crack
Chart: Temperature, C
| 21.2 | 31.3 | 43.1 | 49.1 | 56.7 | 64.099999999999994 | 71.099999999999994 | 78.3 | 84.9 | 91.4 | 97.8 | 104.5 | 110.9 | 116.6 | 122.5 | 128.69999999999999 | 134.6 | 140.5 | 146.1 | 151.6 | 157.19999999999999 | 162.9 | 168.2 | 173.9 | 179.5 | 185 | 190.1 | 195.4 | 201.1 | 206.5 | 211.9 | 217.3 | 222.7 | 227.9 | 233.2 | 238.6 | 243.9 | 248.9 | 254.3 | 259.3 | 264.8 | 269.8 | 275.3 | 280.3 | 285.39999999999998 | 290.60000000000002 | 295.60000000000002 | 301 | 305.89999999999998 | 311.39999999999998 | 316.5 | 321.8 | 326.89999999999998 | 332.3 | 337.1 | 342.5
s3mpc2 | 0.00083015 | 0.00089671 | 0.00086883 | 0.0010239 | 0.0016256 | 0.0029787 | 0.0048834 | 0.0074216 | 0.010633 | 0.014163 | 0.018385 | 0.022753 | 0.02688 | 0.030304 | 0.032962 | 0.034433 | 0.035765 | 0.034621 | 0.032974 | 0.030284 | 0.026622 | 0.022157 | 0.017399 | 0.012917 | 0.0092529 | 0.00643 | 0.0043292 | 0.0029349 | 0.0019548 | 0.00132 | 0.00094582 | 0.00056159 | 0.00032055 | 0.00015956 | 0.00010001 | 6.7456e-05 | 2.5363e-05 | 8.1127e-05 | 2.6083e-05 | 0.00011081 | 7.0334e-05 | 6.5657e-05 | 7.3212e-05 | 0.00015164 | 8.7602e-05 | 5.8641e-05 | 9.048e-05 | 5.8641e-05 | 0.00012178 | 0.00010739 | 0.00011369 | 0.00013887 | 0.00017359 | 0.00022287 | 0.00027414 | 0.00028718
no crack | 0.0076667 | 0.0056667 | 0.0076667 | 0.01 | 0.012667 | 0.015333 | 0.018667 | 0.021667 | 0.025 | 0.028333 | 0.031333 | 0.034333 | 0.037333 | 0.040333 | 0.042667 | 0.045 | 0.046667 | 0.048667 | 0.05 | 0.050333 | 0.051 | 0.050333 | 0.049367 | 0.047733 | 0.0453 | 0.042233 | 0.0385 | 0.0342 | 0.029467 | 0.024467 | 0.019467 | 0.014663 | 0.01042 | 0.0068733 | 0.0041633 | 0.0022847 | 0.0011203 | 0.00048367 | 0.0001808 | 5.766e-05 | 1.543e-05 | 3.4053e-06 | 6.08e-07 | 8.6273e-08 | 9.5357e-09 | 8.045e-10 | 5.0746e-11 | 2.3411e-12 | 7.7332e-14 | 1.6621e-15 | 4.8233e-17 | 4.1867e-17 | 7.6667e-19 | 0 | 1.4803e-16
crack_50
crack_200 | 0.0073333 | 0.0053333 | 0.007 | 0.0093333 | 0.011333 | 0.014 | 0.017 | 0.020333 | 0.023 | 0.026667 | 0.03 | 0.033 | 0.036333 | 0.039333 | 0.041667 | 0.044333 | 0.046333 | 0.048 | 0.049667 | 0.05 | 0.050667 | 0.05 | 0.049333 | 0.047333 | 0.045267 | 0.042133 | 0.0384 | 0.034133 | 0.0294 | 0.0244 | 0.019433 | 0.014633 | 0.0104 | 0.0068667 | 0.0041667 | 0.0022667 | 0.0011333 | 0.0005 | 0.00016667 | 6.6667e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crack_300 | 0.0073333 | 0.0053333 | 0.007 | 0.0093333 | 0.011333 | 0.014 | 0.017 | 0.020333 | 0.023 | 0.026667 | 0.03 | 0.033 | 0.036333 | 0.039333 | 0.041667 | 0.044333 | 0.046333 | 0.048 | 0.049667 | 0.05 | 0.050667 | 0.05 | 0.049333 | 0.047333 | 0.045267 | 0.042133 | 0.0384 | 0.034133 | 0.0294 | 0.0244 | 0.019433 | 0.014633 | 0.0104 | 0.0068667 | 0.0041667 | 0.0022667 | 0.0011333 | 0.0005 | 0.00016667 | 6.6667e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crack_300_3 | 0.0066667 | 0.005 | 0.0063333 | 0.008 | 0.010333 | 0.012 | 0.014 | 0.016333 | 0.018333 | 0.02 | 0.021667 | 0.023 | 0.024333 | 0.025 | 0.025667 | 0.026 | 0.025667 | 0.025667 | 0.026333 | 0.026667 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.030667 | 0.030333 | 0.029333 | 0.027667 | 0.025 | 0.022333 | 0.018667 | 0.015 | 0.011667 | 0.008 | 0.0053333 | 0.0033333 | 0.002 | 0.00066667 | 0.00066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
crack_300_2 | 0.0066667 | 0.005 | 0.0066667 | 0.0083333 | 0.010333 | 0.012667 | 0.014667 | 0.016667 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024667 | 0.026333 | 0.027667 | 0.03 | 0.032333 | 0.034667 | 0.037 | 0.039667 | 0.041667 | 0.042667 | 0.043667 | 0.043667 | 0.042667 | 0.041333 | 0.038667 | 0.035667 | 0.032 | 0.027333 | 0.023333 | 0.018333 | 0.013667 | 0.01 | 0.0066667 | 0.0036667 | 0.0023333 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0.42167
Binding energy : 200, 300  no change
Trap density : 1e24, 6e24, 1e25  area reduced but peak separated

## Slide 5
Effects of crack
After 7h charging
After RT releasing
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
lattice_no crack | 0.003093 | 0.003096 | 0.003102 | 0.003111 | 0.003124 | 0.003139 | 0.003157 | 0.003177 | 0.003201 | 0.003227 | 0.003256 | 0.003288 | 0.003321 | 0.003358 | 0.003396 | 0.003437 | 0.003479 | 0.003524 | 0.003571 | 0.003619 | 0.003669 | 0.00372 | 0.003773 | 0.003827 | 0.003883 | 0.00394 | 0.003998 | 0.004057 | 0.004117 | 0.004178 | 0.00424 | 0.004303 | 0.004366 | 0.00443 | 0.004495 | 0.00456 | 0.004626 | 0.004692 | 0.004759 | 0.004826 | 0.004893 | 0.004961 | 0.005029 | 0.005097 | 0.005165 | 0.005233 | 0.005302 | 0.00537 | 0.005439 | 0.005508
lattice_50
lattice_200 | 0.000727 | 0.0007418 | 0.0007705 | 0.000812 | 0.0008645 | 0.0009266 | 0.0009965 | 0.001073 | 0.001155 | 0.001241 | 0.001331 | 0.001424 | 0.001519 | 0.001617 | 0.001716 | 0.001817 | 0.001919 | 0.002022 | 0.002126 | 0.002231 | 0.002336 | 0.002442 | 0.002549 | 0.002656 | 0.002764 | 0.002872 | 0.00298 | 0.003088 | 0.003197 | 0.003306 | 0.003415 | 0.003525 | 0.003634 | 0.003744 | 0.003854 | 0.003964 | 0.004073 | 0.004184 | 0.004294 | 0.004404 | 0.004514 | 0.004624 | 0.004735 | 0.004845 | 0.004955 | 0.005066 | 0.005176 | 0.005287 | 0.005397 | 0.005508
lattice_300 | 0.000727 | 0.0007418 | 0.0007705 | 0.000812 | 0.0008645 | 0.0009266 | 0.0009965 | 0.001073 | 0.001155 | 0.001241 | 0.001331 | 0.001424 | 0.001519 | 0.001617 | 0.001716 | 0.001817 | 0.001919 | 0.002022 | 0.002126 | 0.002231 | 0.002336 | 0.002442 | 0.002549 | 0.002656 | 0.002764 | 0.002872 | 0.00298 | 0.003088 | 0.003197 | 0.003306 | 0.003415 | 0.003525 | 0.003634 | 0.003744 | 0.003854 | 0.003964 | 0.004073 | 0.004184 | 0.004294 | 0.004404 | 0.004514 | 0.004624 | 0.004735 | 0.004845 | 0.004955 | 0.005066 | 0.005176 | 0.005287 | 0.005397 | 0.005508
lattice_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-16 | 8.723e-05 | 0.000192 | 0.0003078 | 0.0004304 | 0.0005573 | 0.000687 | 0.0008186 | 0.0009518 | 0.001086 | 0.001221 | 0.001357 | 0.001493 | 0.00163 | 0.001767 | 0.001904 | 0.002041 | 0.002179 | 0.002317 | 0.002455 | 0.002593 | 0.002732 | 0.00287 | 0.003009 | 0.003147 | 0.003286 | 0.003424 | 0.003563 | 0.003702 | 0.003841 | 0.003979 | 0.004118 | 0.004257 | 0.004396 | 0.004535 | 0.004674 | 0.004813 | 0.004952 | 0.005091 | 0.00523 | 0.005369 | 0.005508
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
trap1_no crack | 3.362 | 3.362 | 3.363 | 3.363 | 3.363 | 3.364 | 3.364 | 3.365 | 3.366 | 3.367 | 3.368 | 3.369 | 3.37 | 3.371 | 3.372 | 3.374 | 3.375 | 3.376 | 3.377 | 3.379 | 3.38 | 3.381 | 3.383 | 3.384 | 3.385 | 3.387 | 3.388 | 3.389 | 3.391 | 3.392 | 3.393 | 3.394 | 3.396 | 3.397 | 3.398 | 3.399 | 3.4 | 3.401 | 3.402 | 3.403 | 3.404 | 3.405 | 3.406 | 3.407 | 3.408 | 3.409 | 3.41 | 3.411 | 3.412 | 3.413
trap1_50
trap1_200 | 3.03 | 3.038 | 3.052 | 3.071 | 3.094 | 3.117 | 3.14 | 3.162 | 3.182 | 3.201 | 3.219 | 3.234 | 3.249 | 3.262 | 3.274 | 3.284 | 3.294 | 3.303 | 3.311 | 3.319 | 3.326 | 3.332 | 3.338 | 3.344 | 3.349 | 3.353 | 3.358 | 3.362 | 3.366 | 3.37 | 3.373 | 3.376 | 3.379 | 3.382 | 3.385 | 3.387 | 3.39 | 3.392 | 3.394 | 3.396 | 3.398 | 3.4 | 3.402 | 3.404 | 3.405 | 3.407 | 3.408 | 3.41 | 3.411 | 3.413
trap1_300 | 3.03 | 3.038 | 3.052 | 3.071 | 3.094 | 3.117 | 3.14 | 3.162 | 3.182 | 3.201 | 3.219 | 3.234 | 3.249 | 3.262 | 3.274 | 3.284 | 3.294 | 3.303 | 3.311 | 3.319 | 3.326 | 3.332 | 3.338 | 3.344 | 3.349 | 3.353 | 3.358 | 3.362 | 3.366 | 3.37 | 3.373 | 3.376 | 3.379 | 3.382 | 3.385 | 3.387 | 3.39 | 3.392 | 3.394 | 3.396 | 3.398 | 3.4 | 3.402 | 3.404 | 3.405 | 3.407 | 3.408 | 3.41 | 3.411 | 3.413
trap1_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76e-15 | 0.5055 | 1.557 | 2.228 | 2.577 | 2.782 | 2.915 | 3.007 | 3.074 | 3.125 | 3.165 | 3.197 | 3.223 | 3.245 | 3.263 | 3.279 | 3.293 | 3.305 | 3.315 | 3.325 | 3.333 | 3.34 | 3.347 | 3.353 | 3.359 | 3.364 | 3.369 | 3.373 | 3.377 | 3.381 | 3.384 | 3.388 | 3.391 | 3.393 | 3.396 | 3.399 | 3.401 | 3.403 | 3.405 | 3.407 | 3.409 | 3.411 | 3.413
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
trap3_nocrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trap3_50
trap3_200 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109
trap3_300 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109
trap3_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9912 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
lattice_no crack | 0.001726 | 0.001725 | 0.001723 | 0.001719 | 0.001714 | 0.001709 | 0.001702 | 0.001694 | 0.001684 | 0.001674 | 0.001662 | 0.001649 | 0.001635 | 0.00162 | 0.001603 | 0.001586 | 0.001567 | 0.001546 | 0.001525 | 0.001502 | 0.001478 | 0.001453 | 0.001426 | 0.001398 | 0.001368 | 0.001337 | 0.001305 | 0.001271 | 0.001235 | 0.001198 | 0.00116 | 0.001119 | 0.001077 | 0.001034 | 0.0009882 | 0.0009409 | 0.0008915 | 0.0008401 | 0.0007866 | 0.0007308 | 0.0006726 | 0.0006118 | 0.0005483 | 0.0004819 | 0.0004122 | 0.0003389 | 0.0002616 | 0.0001797 | 9.266e-05 | 8.85e-10
lattice_50
lattice_200 | 0.001323 | 0.001323 | 0.001321 | 0.001319 | 0.001316 | 0.001313 | 0.001309 | 0.001304 | 0.001298 | 0.001292 | 0.001285 | 0.001277 | 0.001268 | 0.001258 | 0.001248 | 0.001237 | 0.001225 | 0.001212 | 0.001198 | 0.001183 | 0.001168 | 0.001151 | 0.001133 | 0.001114 | 0.001094 | 0.001073 | 0.001051 | 0.001027 | 0.001002 | 0.0009762 | 0.0009486 | 0.0009195 | 0.0008889 | 0.0008567 | 0.0008228 | 0.0007871 | 0.0007495 | 0.00071 | 0.0006683 | 0.0006244 | 0.000578 | 0.000529 | 0.0004772 | 0.0004223 | 0.000364 | 0.0003019 | 0.0002355 | 0.000164 | 8.684e-05 | 3.068e-06
lattice_300 | 0.001323 | 0.001323 | 0.001321 | 0.001319 | 0.001316 | 0.001313 | 0.001309 | 0.001304 | 0.001298 | 0.001292 | 0.001285 | 0.001277 | 0.001268 | 0.001258 | 0.001248 | 0.001237 | 0.001225 | 0.001212 | 0.001198 | 0.001183 | 0.001168 | 0.001151 | 0.001133 | 0.001114 | 0.001094 | 0.001073 | 0.001051 | 0.001027 | 0.001002 | 0.0009762 | 0.0009486 | 0.0009195 | 0.0008889 | 0.0008567 | 0.0008228 | 0.0007871 | 0.0007495 | 0.00071 | 0.0006683 | 0.0006244 | 0.000578 | 0.000529 | 0.0004772 | 0.0004223 | 0.000364 | 0.0003019 | 0.0002355 | 0.000164 | 8.684e-05 | 3.068e-06
lattice_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325e-05 | 9.262e-05 | 0.0001447 | 0.0001965 | 0.0002467 | 0.0002944 | 0.0003393 | 0.0003813 | 0.0004203 | 0.0004564 | 0.0004895 | 0.0005198 | 0.0005472 | 0.0005718 | 0.0005936 | 0.0006127 | 0.000629 | 0.0006427 | 0.0006538 | 0.0006621 | 0.0006678 | 0.0006709 | 0.0006713 | 0.000669 | 0.000664 | 0.0006563 | 0.0006458 | 0.0006325 | 0.0006162 | 0.0005971 | 0.0005749 | 0.0005496 | 0.000521 | 0.0004891 | 0.0004535 | 0.0004143 | 0.000371 | 0.0003233 | 0.000271 | 0.0002135 | 0.0001502 | 8.022e-05 | 3.068e-06
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
trap1_no crack | 3.275 | 3.275 | 3.274 | 3.274 | 3.273 | 3.273 | 3.272 | 3.271 | 3.27 | 3.269 | 3.267 | 3.266 | 3.264 | 3.262 | 3.26 | 3.258 | 3.255 | 3.253 | 3.25 | 3.246 | 3.243 | 3.239 | 3.235 | 3.23 | 3.225 | 3.22 | 3.214 | 3.207 | 3.2 | 3.192 | 3.183 | 3.174 | 3.163 | 3.151 | 3.137 | 3.122 | 3.104 | 3.084 | 3.06 | 3.032 | 2.999 | 2.958 | 2.907 | 2.843 | 2.758 | 2.639 | 2.464 | 2.174 | 1.608 | 2.854e-05
trap1_50
trap1_200 | 3.217 | 3.217 | 3.217 | 3.216 | 3.216 | 3.215 | 3.214 | 3.214 | 3.212 | 3.211 | 3.21 | 3.208 | 3.207 | 3.205 | 3.203 | 3.2 | 3.198 | 3.195 | 3.192 | 3.189 | 3.185 | 3.181 | 3.177 | 3.172 | 3.167 | 3.162 | 3.156 | 3.149 | 3.141 | 3.133 | 3.124 | 3.114 | 3.103 | 3.09 | 3.076 | 3.06 | 3.042 | 3.021 | 2.996 | 2.967 | 2.932 | 2.89 | 2.838 | 2.772 | 2.684 | 2.563 | 2.386 | 2.099 | 1.552 | 0.09622
trap1_300 | 3.217 | 3.217 | 3.217 | 3.216 | 3.216 | 3.215 | 3.214 | 3.214 | 3.212 | 3.211 | 3.21 | 3.208 | 3.207 | 3.205 | 3.203 | 3.2 | 3.198 | 3.195 | 3.192 | 3.189 | 3.185 | 3.181 | 3.177 | 3.172 | 3.167 | 3.162 | 3.156 | 3.149 | 3.141 | 3.133 | 3.124 | 3.114 | 3.103 | 3.09 | 3.076 | 3.06 | 3.042 | 3.021 | 2.996 | 2.967 | 2.932 | 2.89 | 2.838 | 2.772 | 2.684 | 2.563 | 2.386 | 2.099 | 1.552 | 0.09622
trap1_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18e-14 | 0.9957 | 1.607 | 1.993 | 2.246 | 2.421 | 2.546 | 2.64 | 2.712 | 2.769 | 2.814 | 2.851 | 2.881 | 2.906 | 2.927 | 2.944 | 2.959 | 2.97 | 2.979 | 2.987 | 2.992 | 2.996 | 2.997 | 2.998 | 2.996 | 2.993 | 2.988 | 2.981 | 2.972 | 2.961 | 2.947 | 2.93 | 2.909 | 2.883 | 2.851 | 2.811 | 2.761 | 2.696 | 2.609 | 2.489 | 2.312 | 2.025 | 1.484 | 0.09622
Chart: 
| 1.0000000000000001E-5 | 3.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 6.9999999999999994E-5 | 9.0000000000000006E-5 | 1.1E-4 | 1.2999999999999999E-4 | 1.4999999999999999E-4 | 1.7000000000000001E-4 | 1.9000000000000001E-4 | 2.1000000000000001E-4 | 2.3000000000000001E-4 | 2.5000000000000001E-4 | 2.7E-4 | 2.9E-4 | 3.1E-4 | 3.3E-4 | 3.5E-4 | 3.6999999999999999E-4 | 3.8999999999999999E-4 | 4.0999999999999999E-4 | 4.2999999999999999E-4 | 4.4999999999999999E-4 | 4.6999999999999999E-4 | 4.8999999999999998E-4 | 5.1000000000000004E-4 | 5.2999999999999998E-4 | 5.5000000000000003E-4 | 5.6999999999999998E-4 | 5.9000000000000003E-4 | 6.0999999999999997E-4 | 6.3000000000000003E-4 | 6.4999999999999997E-4 | 6.7000000000000002E-4 | 6.8999999999999997E-4 | 7.1000000000000002E-4 | 7.2999999999999996E-4 | 7.5000000000000002E-4 | 7.6999999999999996E-4 | 7.9000000000000001E-4 | 8.0999999999999996E-4 | 8.3000000000000001E-4 | 8.4999999999999995E-4 | 8.7000000000000001E-4 | 8.8999999999999995E-4 | 9.1E-4 | 9.3000000000000005E-4 | 9.5E-4 | 9.7000000000000005E-4 | 9.8999999999999999E-4
trap3_nocrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trap3_50
trap3_200 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109
trap3_300 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109
trap3_300_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109

## Slide 6: Effects of retained austenite
Hydrogen desorption in multiphase steel
FDM through α
H distribution(lattice – trap)
H distribution (α – γ)
FDM through γ
T > austenite decomposition temperature,
= austenite sol./ferrite sol.
H distribution (α – γ)
Austenite sol. == 0

## Slide 7: Effects of retained austenite
Hydrogen desorption in multiphase steel
Specimen thickness 2mm,
austenite size 1μm, austenite fraction 0.002
Trap1
BCs = 1.00, FCs = 10.00
1.0000
0.7960
0.6208
0.4702
0.3240
0.1912
0.0839
0.0229
After 150 s
1.0000
0.7960
0.6208
0.4702
0.3240
0.1912
0.0839
0.0000
7.737
6.669
6.192
1.792
0.000
0.749
1.0000
0.7960
0.6208
0.4702
0.3240
0.1912
0.0839
0.0000
1.0000
0.7757
0.6193
0.4702
0.3240
0.1802
0.0757
0.0000
7.757
6.669
6.194
1.802
0.000
0.757
7.742
6.677
6.200
1.802
0.000
0.757

## Slide 8: Effects of retained austenite
Chart: 
Chart: 
s2c2 | 0.0011256 | 0.0011471 | 0.0011282 | 0.0015025 | 0.0025739 | 0.0044567 | 0.0075113 | 0.012391 | 0.019022 | 0.026373 | 0.03297 | 0.038376 | 0.042409 | 0.046423 | 0.048879 | 0.048903 | 0.048926 | 0.047014 | 0.043409 | 0.039162 | 0.034691 | 0.029821 | 0.024509 | 0.019244 | 0.014409 | 0.010255 | 0.0072824 | 0.0051019 | 0.0034549 | 0.0023273 | 0.0016053 | 0.0011125 | 0.00069629 | 0.00050544 | 0.00031885 | 0.00018043 | 4.201e-05 | 3.1836e-05 | 5.2021e-05 | 4.3487e-05 | 4.4308e-06 | 0.00010437 | 4.8082e-05 | 1.28e-05 | 2.9867e-05 | 0.00011569 | 5.1692e-05 | 7.319e-05 | 5.3826e-05 | 0.00012718 | 0.00015442 | 0.00019102 | 0.00021317 | 0.00027914 | 0.00030195
MPC - No effect on the 1st peak but 2nd peak appears about 300 C
C – Increase of H absorption with retained austenite
7h charging
7h charging

## Slide 9: Effects of retained austenite
Chart: 1st, sat
Chart: 1st, 7h charging
Sample _uncrack
Specimen thickness 2mm,
austenite size 3μm, fraction 0.05
Trap1, trap2 – from 2nd run results
Sample _crack
Specimen thickness 2mm,
austenite size 3μm, fraction 0.15
Trap1, trap2, trap3 – from 2nd run results

## Slide 10: Effects of retained austenite
Chart: 1st, 7h
simul_c1 | 0.0048667 | 0.0068333 | 0.0091667 | 0.011733 | 0.014533 | 0.017467 | 0.0205 | 0.0236 | 0.026667 | 0.0291 | 0.0316 | 0.034567 | 0.037467 | 0.040167 | 0.042633 | 0.0449 | 0.046833 | 0.0484 | 0.049567 | 0.050233 | 0.050367 | 0.049867 | 0.048767 | 0.047 | 0.044533 | 0.041367 | 0.037633 | 0.033367 | 0.028733 | 0.023867 | 0.0191 | 0.014567 | 0.010567 | 0.0072 | 0.0045667 | 0.0027333 | 0.0015 | 0.00076667 | 0.00033333 | 0.00013333 | 6.6667e-05 | 3.3333e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Temperature, C
Chart: Temperature, C
7h, simul_mpc
Chart: 1st, sat
7h, simul_mpc
Diffusivity at 150C
= 8.27e-13
Diffusion distance at 150C
~ 14 μm

## Slide 11: Summary – simulation results
Crack decreased the H absorption/desorption
No effect of austenite
Chart: Temperature, C
| 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 | 292 | 297
simul_c2 | 0.0076667 | 0.0056667 | 0.0076667 | 0.01 | 0.012667 | 0.015333 | 0.018667 | 0.021667 | 0.025 | 0.028333 | 0.031333 | 0.034333 | 0.037333 | 0.040333 | 0.042667 | 0.045 | 0.046667 | 0.048667 | 0.05 | 0.050333 | 0.051 | 0.050333 | 0.049367 | 0.047733 | 0.0453 | 0.042233 | 0.0385 | 0.0342 | 0.029467 | 0.024467 | 0.019467 | 0.014663 | 0.01042 | 0.0068733 | 0.0041633 | 0.0022847 | 0.0011203 | 0.00048367 | 0.0001808 | 5.766e-05 | 1.543e-05 | 3.4053e-06 | 6.08e-07 | 8.6273e-08 | 9.5357e-09 | 8.045e-10 | 5.0746e-11 | 2.3411e-12 | 7.7332e-14 | 1.6621e-15 | 4.8233e-17 | 4.1867e-17 | 7.6667e-19 | 0 | 1.4803e-16
simul_mpc2 | 0.0066667 | 0.005 | 0.0066667 | 0.0083333 | 0.010333 | 0.012667 | 0.014667 | 0.016667 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024667 | 0.026333 | 0.027667 | 0.03 | 0.032333 | 0.034667 | 0.037 | 0.039667 | 0.041667 | 0.042667 | 0.043667 | 0.043667 | 0.042667 | 0.041333 | 0.038667 | 0.035667 | 0.032 | 0.027333 | 0.023333 | 0.018333 | 0.013667 | 0.01 | 0.0066667 | 0.0036667 | 0.0023333 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0.42167
simul_c1 | 0.0048667 | 0.0068333 | 0.0091667 | 0.011733 | 0.014533 | 0.017467 | 0.0205 | 0.0236 | 0.026667 | 0.0291 | 0.0316 | 0.034567 | 0.037467 | 0.040167 | 0.042633 | 0.0449 | 0.046833 | 0.0484 | 0.049567 | 0.050233 | 0.050367 | 0.049867 | 0.048767 | 0.047 | 0.044533 | 0.041367 | 0.037633 | 0.033367 | 0.028733 | 0.023867 | 0.0191 | 0.014567 | 0.010567 | 0.0072 | 0.0045667 | 0.0027333 | 0.0015 | 0.00076667 | 0.00033333 | 0.00013333 | 6.6667e-05 | 3.3333e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
7h charging
5d charging
7h charging
No effects of crack
Uncracked sample is almost saturated after 7h charging
5d charging