## Slide 1
#1 Uncracked sample
Break-through | L (m) | tb (s) | Iss (A/m2) | Deff (m2/s) | P (mol/m s) | Capp (mol/m3)
Uncracked | 0.00058 | 420 | 0.0358 | 5.235x10-11 | 2.15x10-10 | 4.11
time-lag | L (m) | tlag (s) | Iss (A/m2) | Deff (m2/s) | P (mol/m s) | Capp (mol/m3)
Uncracked | 0.00058 | 15293 | 0.0358 | 3.67x10-12 | 2.15x10-10 | 58.8

## Slide 2
#2 Cracked sample
Break-through | L (m) | tb (s) | Iss (A/m2) | Deff (m2/s) | P (mol/m s) | Capp (mol/m3)
Cracked | 0.00062 | 1600 | 0.0179 | 1.57x10-11 | 1.15x10-10 | 7.32
time-lag | L (m) | tlag (s) | Iss (A/m2) | Deff (m2/s) | P (mol/m s) | Capp (mol/m3)
Cracked | 0.00062 | 7702 | 0.0179 | 8.32x10-12 | 1.15x10-10 | 13.8